Практическое задание инвариантной части практического задания II уровня

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание «Исследование структуры и свойств конструкционных материалов», которое содержит 4 задачи:

- по предложенному химическому составу образца № 1 (черные металлы и сплавы) определить вид сплава, дать его характеристику и указать область применения; по предложенной марке сплава образца №2 (цветные металлы и сплавы) определить вид сплава, дать его характеристику и указать область применения;

- с  использованием металлографического микроскопа РВ-34 распознать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- по эскизам микроструктур сплавов определить вид дефекта, его влияние на свойства, причины возникновения и возможные методы по предупреждению и устранению данного дефекта;

- определить твердость двух образцов стали с использованием твердомера динамического малогабаритного Элит-2Д. Определить какой образец закаленный, а какой отожженный, обосновать свой ответ, описать особенности проведения отжига и закалки, влияния этих видов термической обработки на свойства.

При выполнении задания участник может использовать ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали.

Время на выполнение  Практического  задания  инвариантной части практического задания II уровня –150 минут.

Примерное  практическое задание инвариантной части

практического задания II уровня

«Исследование структуры и свойств конструкционных материалов»

1.1 По предложенному химическому составу определить марку сплава и дать его характеристику.  Информацию занести в предложенную таблицу. Образец №1

| Содержание химического элемента в сплаве, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Кремний |  | Марганец |  | Хром | Фосфор | Сера |
| 0,41-0,49 | 0,17-0,37 |  | 0,50-0,80 |  | 0,80-1,1 | до 0,035 | до 0,035 |
| Марка стали, согласно ГОСТ 4543-71 |  | ______________ (записать марку сплава) |  |  |  |  |  |
| Классификация стали |  |  |  |  |  |  |  |
| По химическому составу |  |  |  |  |  |  |  |
| По содержанию углерода |  |  |  |  |  |  |  |
| По равновесной структуре |  |  |  |  |  |  |  |
| По качеству |  |  |  |  |  |  |  |
| По назначению |  |  |  |  |  |  |  |
| Влияние легирующих элементов на свойства стали |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения стали |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 По предложенной марке цветного сплава определить химический состав и дать его характеристику. Информацию занести в предложенную таблицу. Образец №2

| ЛАЖ 60-1-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический элемент сплава |  |  |  |  |
| Содержание химического элемента в сплаве, % |  |  |  |  |
| Характеристика сплава по химическому составу |  |  |  |  |
| Характеристика сплава по технологическим свойствам |  |  |  |  |
| Влияние легирующих элементов |  |  |  |  |
| Область применения сплава |  |  |  |  |

2. С использованием металлографического микроскопа РВ-34 распознать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам. Информацию занести в предложенную таблицу.

2.1 Образец №1

| Результаты исследования |  |
| --- | --- |
| Название сплава - |  |
| Схема структуры: Х200 | Подпись структурных составляющих: - - |
| Дать определение равновесным структурным составляющим сплава: |  |

2.2 Образец №2

| Результаты исследования |  |
| --- | --- |
| Название сплава – |  |
| Схема структуры: Х200 | Подпись структурных составляющих: - - - - |
| Дать определение сплава – |  |

3. По эскизам микроструктур сплавов определить вид дефекта, его влияние на свойства, причины возникновения и возможные методы по предупреждению и устранению данного дефекта.  Информацию занести в предложенную таблицу.

3.1 Образец №1

| Результаты исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сплава – доэвтектоидная среднеуглеродистая сталь 45 после закалки с 7400С в воде |  |  |  |
| Бездефектная структура х 200 Дефектная структура х 200 | Структурные составляющие в дефектной структуре сплава: - - |  |  |
|  | Наименование дефекта: Влияние наличия дефекта на свойства: |  |  |
|  | Причины возникновения: |  |  |
|  | Меры по предупреждению: Возможные методы устранения: |  |  |
| 3.2 Образец №2 |  |  |  |
| Результаты исследования |  |  |  |
| Наименование сплава – техническое железо |  |  |  |
| Бездефектная структура х 200 Дефектная структура х 200 |  | Структурные составляющие в дефектной структуре сплава: |  |
|  |  | Наименование дефекта: - - Причины возникновения: – |  |
|  |  | Меры по предупреждению и устранению: - - |  |

4. Определить твердость двух образцов стали марки 45 с использованием твердомера динамического малогабаритного Элит-2Д. Определить какой образец закаленный, а какой отожженный, обосновав свой ответ, описав особенности проведения отжига и закалки, влияния этих видов термической обработки на свойства. Данные исследования  занести в таблицу.

| № образца | Результаты исследования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец №__.4.1 | Испытание на твердость по Бринеллю |  |  |  |  |  |
|  | НВ1 |  | НВ2 | НВ3 |  | Среднее НВ |
| Образец №_.4.2 | Испытание на твердость по Бринеллю |  |  |  |  |  |
|  | НВ1 | НВ2 |  |  | НВ3 | Среднее НВ |
| Отличительная особенность проведения отжига (температура нагрева, условия охлаждения, равновесная или неравновесная структура получается): Отжиг – |  |  |  |  |  |  |
| Отличительная особенность проведения закалки: Закалка – |  |  |  |  |  |  |
| Вид термической обработки образцов по НВ:( указать какой отожженный, какой закаленный) Образец 4.1 - Образец 4.2 - |  |  |  |  |  |  |
| Влияние отжига на механические свойства:(указать снижается или повышается) Твердость -___________ Прочность - __________ Пластичность – ____________ Ударная вязкость - ______________ Влияние закалки на механические свойства: Твердость - _____________ Прочность – _____________ Пластичность - ______________ Ударная вязкость - _______________ |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за задание – 35 баллов.

Штрафные баллы начисляются за:

- нарушение правил выполнения работ при выполнении заданий (за одно нарушение-1 балл);

- негрубые нарушения технологии  выполнения работ (за одно нарушение-1 балл);

- негрубые нарушения правил техники безопасности и охраны труда(за одно нарушение-1 балл).

| Исследование структуры и свойств конструкционных материалов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задание 1 | Критерии оценки | Макс. балл – 10 |
| По предложенному химическому составу определить марку материала и дать его характеристику. По предложенной марке цветного сплава определить химический состав и дать его характеристику. | Образец 1. Верно указана марка сплава | 1,5 |
|  | Образец 1. Приведена классификация стали - по химическому составу, - по содержанию углерода, - по равновесной структуре, - по качеству, - по назначению. | 1,25 (по 0,25 каждый параметр) |
|  | Образец 1. Описано влияние легирующих элементов | 0,75 |
|  | Образец 1 Дано применение сплава | 1,5 |
|  | Образец 2. Верно указан химический состав цветного сплава | 1,5 |
|  | Образец 2. Дана характеристика сплава по химическому составу | 0,5 |
|  | Образец 2. Дана характеристика сплава по технологическим свойствам | 0,5 |
|  | Образец 2. Указано влияние легирующих элементов | 1 |
|  | Образец 2. Указана область применения цветного сплава | 1,5 |
| Задание 2 | Критерии оценки | Макс. балл – 10 |
| С использованием металлографического микроскопа РВ-34 распознать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам. Охарактеризовать марки образцов сплавов, заполнив таблицу. | Образец 1. Определена марка материала | 1 |
|  | Образец 1. Зарисованы и указаны структурные составляющие, указано увеличение | 2 |
|  | Образец 1. Верно даны определения равновесным структурам | 2 |
|  | Образец 2. Определена марка материала | 1 |
|  | Образец 2 Зарисованы и указаны структурные составляющие, указано увеличение | 2 |
|  | Образец 2. Верно дано определение сплаву | 2 |
| Задание 3 | Критерии оценки | Макс. балл – 10 |
| По эскизам микроструктур сплавов определить вид дефекта, его влияние на свойства, причины возникновения и возможные методы по предупреждению и устранению данного дефекта. | Образец 1. Указаны структурные составляющие исследуемой структуры | 1 |
|  | Образец 1. Приведено наименование дефекта | 1 |
|  | Образец 1. Описано влияние наличия дефекта на свойства сплава | 1 |
|  | Образец 1. Описаны причины возникновения и меры по предупреждению возникновения дефекта | 1 |
|  | Образец 1. Предложены возможные методы устранения исследуемой дефектной структуры | 1 |
|  | Образец 2. Указаны структурные составляющие исследуемой структуры | 1 |
|  | Образец 2. Приведено наименование дефекта | 1 |
|  | Образец 2. Описано влияние наличия дефекта на свойства сплава | 1 |
|  | Образец 2. Описаны причины возникновения и меры по предупреждению возникновения дефекта | 1 |
|  | Образец 2. Предложены возможные методы устранения исследуемой дефектной структуры | 1 |
| Задание 4 | Критерии оценки | Макс. балл – 5 |
| Определить твердость двух образцов стали с использованием твердомера динамического малогабаритного ЭЛИТ-2Д. Определить какой образец закаленный, а какой отожженный, обосновав свой ответ, описав особенности проведения отжига и закалки, влияния этих видов термической обработки на свойства. Данные исследования занести в таблицу. | Определена твердость образца 1 | 0,5 |
|  | Определена твердость образца 2 | 0,5 |
|  | Описаны особенности отжига | 1 |
|  | Описаны особенности закалки | 1 |
|  | Определен вид термической обработки образцов | 1 |
|  | Указано влияние отжига на механические свойства | 0,5 |
|  | Указано влияние закалки на механические свойства | 0,5 |

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

| Вид выполняемой работы | Наличие прикладной компьютерной программы (наименование) | Наличие специального оборудования (наименование) | Наличие специального места выполнения задания (учебный кабинет, лаборатория, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследование структуры и свойств конструкционных материалов | - | Микрошлифы сталей, чугунов и цветных сплавов, образцы сплавов после различных видов термической обработки, фотографии дефектных структур сплавов; металлографические микроскопы МЕТАМ РВ-34; твердомер динамический малогабаритный Элит-2Д, калькулятор, ГОСТ | Лаборатория «Материаловедение» |